Consolidamento dI SOTTOFONDO DELLA sovrastruttura rigida/flessibile CON METODO SOIL STABILIZATION.

VOCE DI CAPITOLATO

INTERVENTO SUL SOTTOFONDO DI PAVIMENTAZIONE.

Consolidamento di sottofondo sottostante una struttura di pavimentazione (ceduta), con tecnologia SOIL STABILIZATIONTM di GEOSEC® o equivalente, mediante iniezioni a libera diffusione di resina poliuretanica espandente bi-componente posata all'interfaccia di contatto tra struttura di pavimentazione e sottofondo, caratterizzata dalle specifiche tecniche seguenti: agente espandente ad acqua senza alogenati; contenuto in celle chiuse della schiuma (UNI EN ISO 4590): compreso tra 80 - 90%; densità in espansione libera (UNI EN ISO 845-97): compresa tra 70 - 80 Kg/m³ ( a T=25°C); stabilità dimensionale della schiuma (UNI 8069-80): ≤1%; tempo di crema (T=25°C): compreso tra 10-20 s, incluso squadra operativa composta da almeno due operai; installazione e smobilizzo dell'impianto di iniezione; perforazioni per la posa dei tubi di iniezione del diametro compreso tra 6 e 30 mm eseguite attraverso la pavimentazione mediante trapani manuali in roto percussione; Le iniezioni verranno generalmente eseguite secondo una maglia di perforazioni ad interesse compreso fra 0.5 - 1.5 m.

E' compresa la fornitura e posa in opera di tubi per l'iniezione e raccordi per il collegamento dei tubi stessi all'impianto di iniezione; compreso monitoraggio del sollevamento mediante livello laser e rilevatori di precisione millimetrico.

Totale area da trattare ________,00 m2

Euro __,00 /m² = (Euro _______/00 per metro quadrato)

Durata dei lavori: circa ___ giorni / notti

Analisi di dettaglio dei costi:

| Codice | Descrizione | u.m. | quantità | importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. 001 | Direzione tecnica di cantiere (ingegnere o geologo) (__ addetti) | Giorni | __ | __,00 |
| 01. 002 | Mano d’opera specializzata (__ addetti) | Giorni | __ | __,00 |
| 01. 003 | Trasporto, installazione delle attrezzature e dei macchinari di perforazione e di iniezione, noli | Importo a corpo | 1 | __,00 |
| 01. 004 | Sistema resina (auto espendente) ad alta densità | Importo a corpo | ____ kg | __,00 |
| 01. 005 | Relazione finale | Importo a corpo | 1 | __,00 |
|  | TOTALE IMPORTO lavori | A corpo. |  | __,00 |